ST-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE PRZEGRÓD

Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

(CPV 45421141-4)

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek akustycznych oraz  obudowy instalacji wod.-kan i pionów wody i co wykonanych w formie odsadzki ścianki w istniejącym obiekcie budowlanym.

1.2.	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3.	Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy instalacji ścianek działowych  obejmujących:

- ścianki akustyczne – jednostronna obudowa oddzielających ścian sąsiednich lokali,

- wykonanie lekkiej obudowy instalacji wod.-kan. w proj. łazienkach z płyt gipso-kartonowych na ruszcie stalowym.

- wykonanie obudowy pionu instalacyjnego na korytarzach.

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST1 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

2.	MATERIAŁY

Przed zamówieniem materiałów należy przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia  wybierane systemy dla ścianek z płyt G-K.

Materiały dostarczane na budowę mają mieć stosowne deklaracje zgodności w momencie przyjęcia na plac budowy.

Przed rozpoczęciem montażu ścianek należy upewnić się, że zastosowane odgrzybienie ścian przyniosło oczekiwany efekt.

2.1. Płyty gipso-kartonowe

Do wykonania okładzin stosować:

- ścianka akustyczna oddzielająca lokale o płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm dźwiękochłonne (kolor kartonu niebieski) w łazienkach wodoodporne i zwykłe w pokojach,

- przy obudowie pionów instalacyjnych płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5 mm (kolor kartonu jasnozielony).

2.2.	Konstrukcja szkieletowa

Kształtowniki zimnogięte z blachy ocynkowanej CW, UW grubości 0,6 mm z systemu zabudowy ścianek akustycznych dla ścianki oddzielającej lokale oraz zwykłe w obudowie pionów.

Należy tak rozmieścić ruszt, aby nie kolidował z instalacją kanalizacji sanitarnej i instalacją wodociągową i centralnego ogrzewania.

Przewiduje się przeprowadzenie części instalacji wody i c.o. przez profile w przewidzianych systemowo otworach.

2.3.	Mocowanie płyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie płyt gipso-kartonowych do kształtowników nośnych systemowymi wkrętami w przypadku ścianek akustycznych dedykowanych do systemu, w przypadku obudowy pionów dedykowanych do płyt GKBI.

Rozstaw łączników określony w aprobatach przez producentów systemu.

Podczas przykręcania płyt uważać, aby nie uszkodzić prowadzonych między rusztem instalacji.

2.4. Masy szpachlowe i taśmy spoinowe

Do wykonania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi stosować gipsowe masy szpachlowe dedykowane do danego systemu – akustycznego lub z płytami wodoodpornymi.

Masy szpachlowe powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie obudowy stosować taśmy spoinowe z włókna szklanego, taśmy papierowe z wkładką aluminiową lub inne. Przy ściankach akustycznych stosować taśmy dedykowane wybranemu systemowi zgodnie z instrukcją.

2.5. Wełna mineralna

Do wykonania izolacji akustycznej stosować  płyty wełny mineralnej o następujących minimalnych parametrach:

grubość izolacji 100mm,

wskaźnik tłumienia dźwięku αwi (AWi)  1,00,

Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych drogą bezpośrednią ≥ 5 kPa s/m2

klasa reakcji na ogień A1,

współczynnik przewodnictwa min. λ = 0,037 W/m2K.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST1 „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania obudowy instalacji z płyt gipsowo-kartonowych powinien posiadać odpowiednie sprawne technicznie elektronarzędzia (wiertarka, wiertarko-wkrętarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka otworów itp.) niezbędne do wykonania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii prowadzenia takich robót.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST1 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się lub spadnięciem ze skrzyni  ładunkowej.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.	WYKONANIE ROBÓT

Roboty wykonywać zgodnie z instrukcjami wybranego systemu. Przed rozpoczęciem prac należy przedstawić Inspektorowi do zatwierdzenia wybrany system.

Wymagania:

- wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych połączonych ze ścianą za pomocą wkrętów i kołków rozporowych rozpocząć po odpowiednim wytrasowaniu i uzgodnieniu z Instalatorami odpowiedzialnymi za wykonanie robót związanych z instalacją wody i c.o.,

- powierzchnie ścian wolne są od zagrzybienia,

- montaż płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym wykonywać zgodnie z instrukcją i aprobatą techniczną producenta systemu.

- Wykonanie połączeń styków płyta-płyta, płyta-istniejąca ściana wykonywać zgodnie z instrukcją i aprobatą techniczną producenta systemu.

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej powietrza w granicach 60÷80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

- Wełnę mineralną układać w sposób zapewniający szczelność przegrody.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST1 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Częstotliwość oraz zakres badań dla płyt gipso-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 – Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

W szczególności należy skontrolować:

- jakość płyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: równość powierzchni, narożniki i krawędzie (brak uszkodzeń), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (dźwiękochłonne, wodoodporne),

- prawidłowość wykonania rusztu, jakość i wytrzymałość umocowania do podłoża,

- prawidłowość, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo-kartonowych.

- Szczelność akustyczną ścian wydzielających lokale oraz piony kanalizacyjne.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7.

Jednostką obmiarową robót jest – m2.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien się odbyć przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Podstawę do odbioru powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę.

Szczegółowe wymagania przy odbiorze:

- Powierzchnie ścian z płyt gipsowo-kartonowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być prostoliniowe, pod katem. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i na krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych.

- Powierzchnie winny być gładkie, szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej obudowie.

- Ścianki akustyczne oraz piony powinny mieć odpowiednie wyniki dla pochłaniania dźwięków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 9.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 10.

- PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych .