ST-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH                                    Kod CPV 45400000-1

POKRYWANIE PODŁÓG l ŚCIAN                       Kod CPV 45430000-0

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP .............................................................................................................................3

2. MATERIAŁY .................................................................................................................4

3. SPRZĘT ...................................................................................................................................... 7

4. TRANSPORT ...............................................................................................................7

5. WYKONANIE ROBÓT ..................................................................................... 7

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................ 10

7. OBMIAR ROBÓT .......................................................................................................................12

8. ODBIÓR ROBÓT .......................................................................................................................12

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ....................................................................................14

10. PRZEPISY ZWIĄZANE………………………………………………………….…...14

1.    WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót z płytek ceramicznych i podłóg z paneli drewnianych przy remoncie budynku ul.Puławska 42a w Piasecznie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie pokrycia podłóg panelami drewnianymi na podkładach, płytkami ceramicznymi, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych oraz okładziny z płytek ceramicznych ścian.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.

  - Dokumentacja robót wykładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych stanowi:

— projekt wykonawczy,

—  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

—  dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r, (Dz. U. z 2000 r. nr 106, póz, 1126 z późniejszymi zmianami),

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z badań kontrolnych.

2. MATERIAŁY

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich, europejskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Styropian EPS100-0,38.

- współczynnik przewodzenia ciepła 0,038 W/mK,

- wytrzymałość na ściskanie 100 kPa

- wytrzymałość na zginanie 150 kPa.

Zaprawa cementowa – mieszanka przygotowywana na placu budowy lub gotowa.

Wytrzymałość posadzki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:

Na ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Płytki ceramiczne

Płytki powinny odpowiadać następującym normie:

Rodzaj płytek i  parametry płytek ceramicznych: - rodzaj – gres lub terakota, stopień ścieralności kl.IV

Zakłada się, że warstwa płytek podłogowych z klejem nie przekroczy grubości 1,5cm.

Grubość płytek podłogowych nie większa niż 9mm.

Parametry płytek podłogowych - terakoty wg normy   PN-En14411 wg zał. J

Płytki ceramiczne podłogowe - terakota 3%< E <6%.

| Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | 3< E <6% |
| Wytrzymałość na zginanie MPa | PN-EN ISO 10545-4 | min.22 |
| Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 1000 N >7,5 mm min 600 N |
| Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | wymagana |
| Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | GLA , GLB |
| Odporność na ścieranie ( klasa) | PN-EN ISO 10545-7 | min GB |
| Skuteczność antypoślizgowa | DIN 51130 | R10 |
| Odporność na działanie środków domowego użytku | PN-EN ISO 10545-13 | min GB |
| Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min 3 klasa |

Parametry płytek gresowych w g normy PN-En14411 wg zał. G
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%.

| Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5 |
| Wytrzymałość na zginanie MPa | PN-EN ISO 10545-4 | min.35 |
| Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 750 N >7,5 mm min 1300 N |
| Współcz. cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
| Odporność na ścieranie wgłębne mm3 | PN-EN ISO 10545-6 | max 175 |
| Skuteczność antypoślizgowa (grupa) | DIN 51130 | R10 |
| Odporność na czynniki chemiczne: a)zasady i kwasy o słabym stężeniu b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu | a)PN-EN ISO 10545-13 b)PN-EN ISO 10545-13 | ULA , ULB UHA , UHB |
| Odporność na działanie środków domowego użytku | wg. met. badań | min UB |
| Odporność na plamienie | wg. met. badań | 3-5 |

Glazura – Parametry płytek ściennych - glazury wg normy PN-En14411  wg zał. L
Płytki ceramiczne ścienne - glazura E>10%.

| Właściwości | Badanie wg | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Nasiąkliwość wodna % | PN-EN ISO 10545-3 | E>10 |
| Wytrzymałość na zginanie MPa | PN-EN ISO 10545-4 | >7,5 mm min.15 <7,5 mm min 12 |
| Siła łamiąca N | PN-EN ISO 10545-4 | <7,5 mm min 600 N |
| Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC | PN-EN ISO 10545-8 | <9 |
| Odporność na pęknięcia włoskowate | PN-EN ISO 10545-11 | wymagana |
| Odporność na czynniki chemiczne: zasady i kwasy o słabym stężeniu | PN-EN ISO 10545-13 | GLA , GLB |
| Odporność na działanie środków domowego użytku | PN-EN ISO 10545-13 | min GB |
| Odporność na plamienie | PN-EN ISO 10545-14 | min 3 klasa |

Panele podłogowe

Panele drewniane laminowane w klasie palności min. Cfl,S-1.

Klasa użytkowania 23

klasa ścieralności min. AC3 wg EN13323.

Tolerancje wymiarowe:

długość<= +/- 0,5mm

szerokość <= w <0,1mm

grubość  t <=0,5mm

prostokątność elementu q <=0,2

prostoliniowość krawędzi s <=0,3.

Panele od posadzki układać na podkładach gr.5mm, o dobrych parametrach termoizolacyjnych i akustycznych (RWS do 10%, IS do 22dB), zintegrowanych z barierą paroizolacyjną (SD>75). Stosować uszczelnienie połączeń podkładu przy zastosowaniu systemowych taśm producenta podkładu.

Zaprawy klejące i zaprawy do spoinowania

Zaprawy klejące do mocowania płytek ceramicznych elastyczne, muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin to:

—    listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

—     środki ochrony płytek i spoin - impregnaty,

—     środki do usuwania zanieczyszczeń,

—     środki do konserwacji wykładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3.    SPRZĘT l NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podlano w ST Kod CPV 4SD0QOQ0~7 „Wymagania ogólne” pkt3

Wykonywanie warstwy z zaprawy cementowej wykonywać ręcznie przy użyciu mieszarek do zapraw, wciągarki mechanicznej do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe.

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

—   szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

—   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—   narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,

—   pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania zapraw klejących,

—	łaty do sprawdzania równości powierzchni,

—	poziomice,

—	mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,

—	pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

—	gąbki do mycia i czyszczenia,

- krzyżyki dystansowe.

4.    TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne" pkt4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

# 5.     WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne"

pkt 5.

5.2 Posadzka cementowa.

Istniejące warstwy przewidziane do rozbiórki należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego oraz ręcznego. Po usunięciu wykładzin podłogowych w częściach lokali, gdzie pozostawia się warstwę posadzkową cementową powierzchnię należy oczyścić z pozostałości wykładzin i luźnych skruszonych fragmentów.

Podłoże, na którym wykonuje się posadzkę cementową powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nawilżone.

Posadzka cementowa powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku paskiem styropianu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie

powinna być niższa niż 5 °C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie

powinna być większa niż 400 kg/m3.

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę.

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone:

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,

-   roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

-     wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wykładzinowe  i  okładzinowe   należy wykonywać w temperaturach   nie   niższych   niż  +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.

Układanie paneli podłogowych może nastąpić po wyschnięciu warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej zgodnie z warunkami producenta paneli.

5.3. Wykonanie okładzin.

5.3.1. Podłoża pod okładziny stanowić będzie zaprawa cementowa.

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 15 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej  na warstwie izolacji ze styropianu  — 35 mm z zastosowaniem siatek zgrzewanych wtopionych w zaprawę.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 3 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

Zakłada się występowanie dylatacji w miejscach połączenia dwóch rodzajów wykończeni podłóg, tj. gresem i panelami drewnianymi. W tych miejscach należy osadzić listwy ograniczające krawędź warstwy wyrównawczej pod panelami.

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych,  osadzenia wpustów i innych elementów podane są w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem plastycznym.

5.3.2. Wykonanie  okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.

Wybór zapraw klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Zaprawa klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Zaprawę klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50", Zaprawa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża, Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja zaprawy klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:

-	200 x 200 mm	- 6 mm

-	250 x 250 mm	- 8 mm

-	300x300 mm	- 10 mm

Powierzchnia z nałożoną warstwą zaprawy klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po nałożeniu zaprawy klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć  dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy klejącej powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie, przyklejanych płytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:

-	od 100 do 200 mm	-	około 3 mm

-	od 200 do 600 mm	—	około 4 mm

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe.

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem.

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

5.4. Ułożenie paneli podlogowych.

Przed montażem panele należy przechowywać w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamkniętym

opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogły dostosować się do temperatury otoczenia.

- Montaż powinien odbywać się w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podłogi co najmniej 18° C) i przy wilgotności względnej powietrza max 70 %. Podczas montażu nie należy wietrzyć pomieszczeń.

Po 24 godzinach można swobodnie chodzić po podłodze.

Przygotowanie podłoża:

Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również zabrudzenia

pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zapraw. Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu.

Na przygotowane podłoże należy ułożyć piankę ze zintegrowaną  barierą paroizolacyjną.

Montaż paneli.

- Ze względów optycznych panele powinny być montowane zawsze wzdłuż do głównego źródła światła.

- Przed montażem obliczyć należy, jaki szeroki ma być ostatni rząd paneli (nie powinien być węższy niż 5cm). Ewentualnie pierwszy rząd paneli musi być docinany już według długości.

- Montaż paneli podłogowych pływający tzn. panele nie mogą być przyklejane do podłoża, przybijane gwoździami lub mocowane w inny sposób. Zaklejane powinno być tylko pióro i wpust.

- Listwy przyścienne należy przymocować po montażu tylko do ścian nie do podłogi.

- Przy dopasowywaniu podłogi nie należy nigdy uderzać bezpośrednio młotkiem w pióro, a zawsze używać

- odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel był prawidłowo docięty należy obrócić go o 180 stopni i ułożyć obok istniejącego już rzędu, tak aby pióro leżało przy piórze.

- Panele powinny być montowane wzdłuż ściany.

- Rząd należy dokładnie wyrównać, tak aby połączenia pióra i wpust były prawidłowe i przebiegały prosto.

- Nowy rząd należy rozpocząć częścią pozostałą z poprzedniego. Ułożenie każdego następnego już rzędu paneli

- powinno być przesunięte o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposób otrzymujemy

- optymalny układ wizualny podłogi.

- Po ułożeniu pierwszych trzech rzędów należy rozpocząć klejenie. Klej nałożyć na pióro paneli.

- Dokładne ułożenie trzech pierwszych rzędów jest bardzo ważne dla zapewnienia szczelności montażu

- rzędów kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostępnych tj. wystające z podłogi rury, najpierw naleŜy przyciąć panel do

- prawidłowej długości, następnie ułożyć przyciętą część na właściwym miejscu i odmierzać za pomocą

- calówki miejsca wiercenia.

- Wypoziomowanie podłoża i zachowanie kątów prostych między ścianami gwarantuje dobrą jakość

- ułożenia paneli.

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7                                                                   „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały — płytki, zaprawy klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.

Badanie   podkładu   powinno   być   wykonane   bezpośrednio   przed   przystąpieniem   do  wykonywania   robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

— sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

— sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach   i kierunkach 2 -metrową łatę,

—  sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do l mm

— sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.  Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości zaprawy klejącej oraz innych robót „zanikających".

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru  robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań  dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:

—  zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—	jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

—	prawidłowości przygotowania podłoży,

—	jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,

—	prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin podłóg i ścian powinien obejmować:

— sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć i dokładności do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

— sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

— sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm

— grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5.     Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin.

6.5.1.   Prawidłowo wykonana okładzina podłogi  powinna spełniać następujące wymagania:

—     cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

—     cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

—     grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta,

—    dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone fata długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki,

—  spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,

—  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem plastycznym,

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

- podłogi wykończone panelami wykończone przyściennymi listwami podłogowymi, w tym do prowadzenia przewodów instalacji c.o., listwy przypodłogowe i systemowe na styku ze sobą zakończone zaślepkami,

- listwy muszą całkowicie przylegać do podłoża (ściany i powierzchni posadzki) i być trwale z nim związane

- posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń.

6.5.2.  Prawidłowo wykonana okładzina ścienna powinna spełniać następujące wymagania:

—  cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),

—  cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,

—  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,

—     spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania

—    dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,

—    elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta.

7.        OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7

7.2.     Zasady obmiarowania.

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki, okładziny oraz mb listwy przypodłogowej.

8.     ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie 
i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru  częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych  usterek w realizowanych  robotach  i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

—  projekt budowlany,

— specyfikację techniczną,

— dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,

— protokoły odbioru podłoży,

— protokoły odbiorów częściowych,

—  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

—  wyniki badań laboratoryjnych.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.  niniejszej ST porównać je z wymaganiami 
i wielkościami tolerancji, podanym w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod wzglądem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

—   jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

— jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny  zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

— w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru,

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

—	ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

—	ocenę wyników badań,

—	wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

—	stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

Pozytywny wynik odbioru  pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu  kaucji gwarancyjnej,  negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne   ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe dokonana będzie według postanowień umowy.

9.3.     Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:

—     robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

—    wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,

—	wartość pracy sprzętu z narzutami,

—	koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

—	podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socialno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie.

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.   Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej E>10%.Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B l.

PN-EN 177:1997  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%.

Grupa  B la.

PN-EN 178:1998  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999	Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999	Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki  i  płyty ceramiczne.  Oznaczenie  odporności  na  uderzenia  metodą pomiaru współczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki   i   płyty   ceramiczne.   Oznaczenie   odporności   na   wgłębne   ścieranie   płytek nieszkliwionych,

PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. PN-EN ISO 10545-10:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000   Kleje i zaprawy do spoinowania płytek Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)    Zaprawy do  spoinowania  płytek.  Cz.  3:  oznaczenie  wytrzymałości  na zginanie  i ściskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)     Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145   Posadzki  2.   płytek  kamionkowych   (terakotowych),   klinkierowych   i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia,
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

10.2.   Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne

(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady- 1990 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

—	Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atłas - 2001 rok.

—	Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.